Техническое задание

на выполнение научно-исследовательской и опытно- конструкторской работы по теме:

«Разработка лабораторной технологии и оборудования аддитивного производства с лазерным источником концентрированной энергии для получения изделий с управляемым уровнем свойств»

Московская область, г. Подольск

2023

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Разработка лабораторной технологии и оборудования аддитивного производства с лазерным источником концентрированной энергии для получения изделий с управляемым уровнем свойств.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1. Выбор направлений исследований

Дополнительный источник лазерного излучения позволяет воздействовать на кинетику фазового перехода в процессе затвердевания при селективном лазерном сплавлении металлических порошков и тем самым модифицировать и улучшать структуру и структурно-чувствительные свойства формирующейся твердой фазы (далее – селективное лазерное сплавление с управлением структурой, СЛП-УС). Использование в качестве дополнительного источника импульсного лазера позволит улучшить прочностные характеристики синтезируемого материала при сохранении пластичности, что повысит сопротивление к хрупкому разрушению и, следовательно, расширит возможности применения аддитивных технологий в области ответственного машиностроения.

Подраздел 2.2. Цель и задачи работы

Целью работы являются разработка лабораторной технологии аддитивного производства с лазерным источником концентрированной энергии для получения изделий с управляемым уровнем свойств. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: - исследование влияния управляющего воздействия на кристаллическую структуру и физико-механические свойства материала; - разработать опытный образец (далее – ОО) установки для изготовления объёмных заготовок целевых изделий с возможностью воздействия на структурно-чувствительные характеристики материала.

Подраздел 2.3. Стадийность

Работа выполняется в 1 этап.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

- Исследование влияния управляющего воздействия на кристаллическую структуру и физико-механические свойства материала включает в себя следующие работы: 3.1.1 Разработку программы расчетов влияния механизмов внешнего воздействия на микроструктуру и физико-механические свойства аддитивного материала; - Проведение расчётов влияния внешнего воздействия на материал методами атомистического моделирования; - Анализ результатов расчетов влияния внешнего воздействия на материал методами атомистического моделирования; - Разработку программы экспериментальных исследований для подтверждения влияния внешнего воздействия на микроструктуру и физико-механические свойства аддитивного материала; - Изготовление образцов в соответствии с программой экспериментальных исследований; - Проведение исследования в соответствии с программой экспериментальных исследований; - Разработку программы и методики испытаний изделий из стали AISI 316l (ПМ-1). - Разработка ОО установки СЛП-УС включает в себя следующие работы: - Разработка рабочей конструкторской документации ОО установки СЛП-УС; - Изготовление основных узлов ОО установки СЛП-УС.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

4.1. Общие требования: 4.1.1. Целевым материалом является сталь, синтезированная методом СЛП и СЛП-УС из металлопорошковой композиции (далее – МПК) марки ANSI 316L; 4.1.2 Свойства аддитивного материала, полученного как с внешним воздействием, так и без него, должны быть не хуже требований ASTM A240/A240M-11); 4.1.3 Внешнее воздействие должно обеспечить: - увеличение плотности дислокаций на 20%; - увеличение предела прочности σв не менее 10%; - увеличение относительного удлинения менее 10%; - увеличение отношения предела прочности и условного предела текучести (отношения σв/σ0,2) не менее 10%. 4.2 Требования к исследованию/уточнению влияния внешнего воздействия на кристаллическую структуру и физико-механические свойства аддитивного материала: 4.2.1 Расчет методами атомистического моделирования и экспериментальное исследование должны с статистической достоверностью показать влияние характеристик управляющего воздействия (частоты и длительности дополнительного импульсного лазерного излучения) на параметры микрокристаллической структуры (размер зерна) и физико-механические свойства аддитивного материала (см. ниже). 4.2.2 Требования к исследованию/уточнению методами атомистического моделирования механизмов влияния внешнего воздействия на микроструктуру и физико-механические свойства аддитивного материала: 4.2.2.1 Программа расчетов методами атомистического моделирования должна быть разработана и согласована с научным руководителем Федерального проекта «Разработка новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года»; 4.2.2.2 Расчеты методами атомистического моделирования должны быть проведены в соответствии с разработанной программой расчетов; 4.2.2.3 Результаты атомистического моделирования должны определить влияние внешнего воздействия на образование двойников, плотность дислокаций, а также оценить возможный эффект этих микроструктурных изменений на предел текучести; 4.2.2.4 На основе результатов атомистического моделирования, должна быть построена модель, связывающая теплофизические условия затвердевания, характеристики кластеров, характеристики предкристаллизационного слоя и свойства первичной кристаллической структуры; 4.2.3 Требования к экспериментальному исследованию/подтверждению влияния внешнего воздействия на микроструктуру и физико-механические свойства аддитивного материала: 4.2.3.1 Программа экспериментальных исследований должна быть согласована с научным руководителем Федерального проекта «Разработка новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года»; 4.2.3.2 Экспериментальные исследования должны быть проведены в соответствии с разработанной программой исследования. 4.2.3.3 Исследование эффективности влияния управляющего воздействия на качество и свойства синтезируемого материала в зависимости от количества и расположения слоев в объеме изделия, скорости сканирования, параметров непрерывного и импульсно-периодического воздействия. Должно быть получено 144 образца, соответствующих различным режимам печати, на которых должны быть проведены экспериментальные исследования плотности в соответствии с ГОСТ 20018-74 и пористости в соответствии с ГОСТ 9391-80, по результатам которых будут отобраны оптимальные режимы управляющего воздействия; 4.2.3.4 Исследование эффективности влияния управляющего воздействия на качество и свойства синтезируемых материалов при отобранных оптимальных режимах печати в результате проведения анализа металлографии в соответствии с ГОСТ 9391-80 и микротвердости по ГОСТ Р 8.748-2011 (ИСО 14577-1:2002) и ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007; 4.2.3.5 Исследование технологических параметров процесса СЛП-УС (в том числе параметры постоянного лазерного излучения, импульсного лазерного излучения, стратегия штриховки, скорость сканирования и другие), а также определено их влияние на физико-механические характеристики (предел прочности и текучести при растяжении, относительное удлинение) в соответствии с ГОСТ 1497-84) получаемых синтезируемых образцов из порошка марки стали AISI 316l для определения оптимальных режимов управляющего воздействия; 4.2.3.6 При проведении исследований должны быть предложены и изучены не менее двух типов стратегий штриховки; 4.2.3.7 При проведении исследований должно быть изучено влияние управляющего воздействия на анизотропию свойств синтезируемого материала с помощью лазерно-ультразвуковой диагностики с целью определения динамических модулей упругости, сдвига и коэффициента Пуассона; 4.2.3.8 В рамках исследований влияния технологических параметров процесса должна быть проведена электронная металлография, определена плотность дислокаций, определены расстояния между плоскостями двойникования на примере образцов в количестве не менее 16 штук; 4.2.3.9 Результаты исследований должны быть систематизированы в виде таблицы (формат Microsoft Excel или аналог), демонстрирующей изменение исследуемых характеристик в зависимости от условий эксперимента; 4.2.3.10 Все измерения для образцов, синтезированных при оптимальных режимах, должны обеспечивать достоверность получаемых результатов на уровне 0,95; 4.2.4 Требования к ПМ-1 заготовок целевых изделий, синтезированных на ОО установки: 4.2.4.1 ПМ-1 должна включать в себя набор испытаний образцов, изготовленных методом селективного лазерного плавления для определения характеристик материала в соответствии с таблицей 1 настоящего технического задания; 4.2.4.2 ПМ-1 должна включать в себя набор испытаний образцов, изготовленных методом СЛП-УС для определения характеристик материала в соответствии с таблицей 2 настоящего технического задания; 4.2.4.3 ПМ-1 должна включать в себя проведение испытаний материала заготовок целевых изделий, изготовленных методом СЛП-УС, для определения характеристик в соответствии с пунктами 1-4 таблицы 1 настоящего технического задания; 4.2.4.4 Результаты проведения ПМ-1 должны быть достаточными для подтверждения возможности управления структурно-чувствительными свойствами заготовок целевых изделий из стали AISI 316L, с целью обеспечения изменения характеристик материала (относительно образцов, полученных при СЛП без дополнительного управляющего воздействия, характеристики которых не хуже требований ASTM A240/A240M-11): - увеличение плотности дислокаций на 20%; - увеличение предела прочности σв не менее 10%; - увеличение относительного удлинения менее 10%; - увеличение отношения предела прочности и условного предела текучести (отношения σв/σ0,2) не менее 10 %. - Таблица 1 Перечень характеристик материалов и методы их определения. - №; - Наименование характеристики; - Наименование документа, регламентирующего метода испытаний; - Содержание требований к характеристике. - 1; - Геометрические размеры; - ГОСТ 1497-84; - Требования к геометрическим размерам. - 2; - Химический состав; - ГОСТ Р 54153-2010; - Требование к химическому составу. - 3; - Однородность структуры; - ГОСТ 10243-75; - Требования к структуре. - 4; - Характеристики структуры. - 5; - Плотность; - ГОСТ 20018-74; - Требования к физическим и теплофизическим свойствам. - 6; - Твердость; - ГОСТ Р ИСО - 6507-1-2007; - Требования к механическим свойствам. - 7; - Предел прочности, предел текучести и относительное удлинение при растяжении; - ГОСТ 1497-84. - 8; - Предел прочности при сжатии; - ГОСТ 25.503-97. - 9; - Предел прочности при изгибе; - ГОСТ 20019-74. - 10; - Сопротивление сдвигу; - ГОСТ 3565-80. - 11; - Ударная вязкость; - ГОСТ Р ИСО - 148-1-2013. 4.3 Требования к разработке ОО установки для изготовления объемных заготовок целевых изделий с возможностью воздействия структурно-чувствительные характеристики материала 4.3.1 ОО установки СЛП-УС должен в своем составе содержать: газовую систему, камеру построения, лазерно-оптическую систему (в соответствии с требованиями в таблице 2), систему подачи порошкового материала, систему формирования порошкового слоя на плоскости построения, систему вертикального перемещения платформы построения, систему управления, систему автоматической калибровки ракельного полотна, систему высокотемпературного подогрева зоны построения и контроля температуры рабочей зоны. Таблица 2 - Технические параметры лазерно-оптической системы сканирования ОО установки СЛП-УС. №; Характеристика; Значение. 1; Количество источников лазерного излучения, шт; 2, не менее. 2; Мощность непрерывного лазерного излучения, Вт; 400, не менее. 3; Длина волны непрерывного лазерного излучения, нм; 1030 ± 5. 4; Длина волны импульсного лазерного излучения, нм; 1070 ± 5. 5; Частота импульсного лазерного излучения, МГц; 4, не менее. 6; Длительность импульса, нс; 10, не менее. 7; Поперечная мода; 1,20, менее. 8; Диаметр фокального пятна непрерывного излучения по уровню 1/e2 на поле сканирования 300х300 мм, мкм; 80, не более. 9; Отклонения диаметра фокального пятна по полю сканирования от центрального значения, %; 8,5, не более. 10; Скорость перемещения пятна в рабочей плоскости, рад/с; 20, не менее. 11; Скорость перемещения пятна по вертикальной оси, м/с; 0,4, не менее. 12; Позиционная повторяемость, мкрад; 12, не более. 13; Долговременный дрейф в течение 8 ч работы, мрад; 0,2, не более. 14; Максимальное температурное смещение, мрад/К; 0,02. 4.3.2 Технические параметры опытного образца установки СЛП-УС для разработки технологии изготовления изделий методом СЛП-УС, должны соответствовать приведенным в таблице 3. Таблица 3 – Технические параметры ОО установки СЛП-УС. №; Характеристика; Значение. 1; Габаритные размеры зоны построения, мм: - диаметр; - высота; 300, не менее 300, не менее. 3; Температура подогрева области построения, ºС; 800, не менее. 4; Гранулометрический состав применяемого порошкового материала, мкм; от 10 до 63. 5; Точность построения изделий по всем трем осям (X×Y×Z), квалитет; 11, не хуже. 6; Остаточное содержание кислорода в зоне построения в процессе 3D-печати, ppm; 100, не более. 4.3.3 ОО установки СЛП-УС должен быть оснащен системой мониторинга температуры всей области, которая должна определять температуру с чувствительностью не менее 10 % 4.3.4 ОО установки СЛП-УС должен быть оснащён системой AСУ ТП с применением отечественных микропроцессоров; отечественным ПО, реализующим возможности использования высокоуровневого языка программирования Python для управления технологическим процессом синтеза изделий и реализующим алгоритмы синхронного управления источниками лазерного излучения. 4.3.4 Требования к изготовление основных узлов ОО установки СЛП-УС: 4.3.4.1 В рамках работы должны быть изготовлены следующие узлы ОО установки: - система подачи порошкового материала; - система высокотемпературного подогрева зоны построения; - комплект узлов системы управления ОО установки. 4.3.4.2 Система подачи порошкового материала должна обеспечивать дозированную подачу порошкового сырья. Система должна состоять как минимум из двух бункеров для МПК и двух дозаторов. Объем каждого бункера для МПК должен составлять не менее 75% от объема зоны построения. Тип дозирования порошка – роторный затвор. Дискретность дозирования порошка должна составлять значение в диапазоне 2,5 – 3,0 см3. 4.3.4.3 Система высокотемпературного подогрева зоны построения должна обеспечивать стабильный подогрев области построения в соответствии с требованиями таблицы 3. Термопары должны обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 50 до 900 °С с точностью не хуже ±0,075Т; 4.3.4.5 Комплект узлов системы управления ОО установки должен как минимум включать в себя следующие позиции: - систему бесперебойного питания; - систему хранения информации; - сервер обработки данных; - коммутатор для объединения узлов системы управления в сеть.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться ОСТ 95 18-2001 и требованиями системы мониторинга качества, принятой на предприятии Исполнителя, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 -2015.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В соответствии с календарным планом

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 7.1. Требования к документации для приемки

- Отчет о НИОКР должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017. - Разрабатываемая конструкторская документация должна соответствовать требованиям стандартов ЕСКД. - Разрабатываемая конструкторская документация (ПМ-1) должна соответствовать ГОСТ Р 2.106 – 2019.

Подраздел 7.2. Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

9.2.1 Работа по завершении проходит экспертизу НТС или ученого совета Исполнителя (или профильной секции НТС Исполнителя), с предоставлением в составе сдаточных материалов выписки из протокола или протокола заседания соответствующего органа. 9.2.2 Работа принимается комиссией, назначаемой Заказчиком с участием Исполнителя. 9.2.3 Приемка работы осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-2021.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 8.1. Отчетные материалы

В результате выполнения работ Заказчику должны быть переданы следующие отчетные материалы в соответствии с календарным планом.

Подраздел 8.2. Формат отчетной документации

Заказчику передается два экземпляра отчетной документации на бумажных носителях и один экземпляр в электронном виде в формате .pdf и .doc. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R или DVD-RW). При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051-2013. Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| ЕСКД | Единая система конструкторской документации |
| НИОКР | Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа |
| НТС | Научно-техническое совещание |
| ПМ-1 | Программа и методика испытаний |
| СЛП | Селективное лазерное сплавление |
| СЛП-УС | Селективное лазерное сплавление с управлением структурой |

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Календарный план на выполнение НИОКР по теме: «Разработка лабораторной технологии аддитивного производства с лазерным источником концентрированной энергии для получения изделий с управляемым уровнем свойств» | 1 |

Приложение № 1

к техническому заданию

от «____»__________ 2023 г.

Календарный план

# на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме:

«Разработка лабораторной технологии аддитивного производства с лазерным источником концентрированной энергии для получения изделий с управляемым уровнем свойств»

| № п.п | Наименование этапов | Содержание этапов | Перечень разрабатываемых документов, | Дата начала выполнения работ (отдельному этапу исполнения) (дд.мм.гг.) | Дата сдачи работ, отчетной документации (отдельному этапу исполнения) (дд.мм.гг.) | Дата приемки работ, окончания выполнения работ (отдельному этапу исполнения) (дд.мм.гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование влияния управляющего воздействия на кристаллическую структуру и физико-механические свойства материала заготовок целевых изделий | 1.1 Разработка программы расчетов влияния механизмов внешнего воздействия на микроструктуру и физико-механические свойства аддитивного материала | Программа расчетов, Глава в отчет о НИОКР | Дата заключения договора | 31.10.2023 | 01.11.2023 |
|  |  | 1.2 Проведение расчётов влияния внешнего воздействия на материал методами атомистического моделирования | Глава в отчет о НИОКР |  |  |  |
|  |  | 1.3 Анализ результатов расчетов влияния внешнего воздействия на материал методами атомистического моделирования | Глава в отчет о НИОКР |  |  |  |
|  |  | 1.4 Разработка программы экспериментальных исследований для подтверждения влияния внешнего воздействия на микроструктуру и физико-механические свойства аддитивного материала | Программа экспериментальных исследований, Глава в отчет о НИОКР |  |  |  |
|  |  | 1.5 Изготовление образцов в соответствии с программой экспериментальных исследований | Акт изготовления, Глава в отчет о НИОКР |  |  |  |
|  |  | 1.6 Проведение исследования в соответствии с программой экспериментальных исследований | Протокол испытаний, Глава в отчет о НИОКР |  |  |  |
|  |  | 1.7 Разработка программы и методики испытаний изделий из стали AISI 316l (ПМ-1) | ПМ-1 Глава в отчет о НИОКР |  |  |  |
| 2 | Разработка опытного образца установки для изготовления объёмных заготовок целевых изделий с возможностью воздействия на структурно-чувствительные характеристики материала | 2.1 Разработка рабочей конструкторской документации ОО установки СЛП-УС. | РКД Глава в отчет о НИОКР |  | 31.10.2023 | 01.11.2023 |
|  |  | 2.2 Изготовление основных узлов ОО установки СЛП-УС | Акты изготовления Глава в отчет о НИОКР |  | 31.10.2023 | 01.11.2023 |